表2.8　BD-CQDs与其他CQDs基复合催化剂的光催化产H2O2性能对比

Catalyst	Sacrificial agent	Aeration	Light	H2O2 yield

(μmol g-1 h-1)	Ref.

BD-CQDs	None	None	Xe lamp

41.9 mW cm-2	1562	this work

PM-CDs-30[68]	Seawater	None	λ > 420 nm

34.8 mW cm-2	1776	[68]

CDs+Bpt@DC-CTFs[123]	None	O2	Simulated sunlight

100 mW cm-2	373	[123]

CQD-CTF[124]	None	O2	Xe lamp

22.3 mW cm−2	1036	[124]

CDs-CTF[125]	None	None	Simulated sunlight

100 mW cm-2	1511	[125]

Fe2O3/CQD@g-C3N4[126]	None	O2	λ>420 nm	138.6	[126]

Ho/CQDs/AgInS2/In2S3[60]	Ethanol	O2	Xe lamp

120 mW cm−2	902.9	[60]

CDs3NCN[127]	None	None	420 nm<λ<700 nm	1187	[127]

表2.8　BD-CQDs与其他CQDs基复合催化剂的光催化产H2O2性能对比

| Catalyst | Sacrificial agent | Aeration | Light | H2O2 yield (μmol g-1 h-1) | Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD-CQDs | None | None | Xe lamp 41.9 mW cm-2 | 1562 | this work |
| PM-CDs-30[68] | Seawater | None | λ > 420 nm 34.8 mW cm-2 | 1776 | [68] |
| CDs+Bpt@DC-CTFs[123] | None | O2 | Simulated sunlight 100 mW cm-2 | 373 | [123] |
| CQD-CTF[124] | None | O2 | Xe lamp 22.3 mW cm−2 | 1036 | [124] |
| CDs-CTF[125] | None | None | Simulated sunlight 100 mW cm-2 | 1511 | [125] |
| Fe2O3/CQD@g-C3N4[126] | None | O2 | λ>420 nm | 138.6 | [126] |
| Ho/CQDs/AgInS2/In2S3[60] | Ethanol | O2 | Xe lamp 120 mW cm−2 | 902.9 | [60] |
| CDs3NCN[127] | None | None | 420 nm<λ<700 nm | 1187 | [127] |